电工钢产品

| 类型 |  | 牌号 | 公称 厚度 /mm |  | 理论密度kg/dm3 |  | 最大铁损P1.5/50W/kg |  | 最小磁感B50/T |  | 叠装 系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规型 |  | SG35W230 | 0.35 |  | 7.60 |  | 2.30 |  | 1.62 |  | 0.95 |  |  |
|  |  | SG35W250 |  |  | 7.60 |  | 2.50 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG35W270 |  |  | 7.60 |  | 2.70 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG35W300 |  |  | 7.65 |  | 3.00 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG35W360 |  |  | 7.65 |  | 3.60 |  | 1.63 |  |  |  |  |
|  |  | SG35W440 |  |  | 7.70 |  | 4.40 |  | 1.65 |  |  |  |  |
|  |  | SG35W550 |  |  | 7.75 |  | 5.5 |  | 1.66 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W250 | 0.50 |  | 7.60 |  | 2.50 |  | 1.62 |  | 0.97 |  |  |
|  |  | SG50W270 |  |  | 7.60 |  | 2.70 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W290 |  |  | 7.60 |  | 2.90 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W310 |  |  | 7.65 |  | 3.10 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W350 |  |  | 7.65 |  | 3.50 |  | 1.62 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W400 |  |  | 7.65 |  | 3.80 |  | 1.64 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W470 |  |  | 7.70 |  | 4.00 |  | 1.67 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W600 |  |  | 7.75 |  | 4.70 |  | 1.67 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W700 |  |  | 7.80 |  | 5.30 |  | 1.70 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W800 |  |  | 7.80 |  | 5.50 |  | 1.71 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W1000 |  |  | 7.85 |  | 6.00 |  | 1.73 |  |  |  |  |
|  |  | SG50W1300 |  |  | 7.85 |  | 6.50 |  | 1.73 |  |  |  |  |
|  |  | SG65W470 | 0.65 |  | 7.70 |  | 4.70 |  | 1.67 |  | 0.97 |  |  |
|  |  | SG65W600 |  |  | 7.75 |  | 6.00 |  | 1.68 |  |  |  |  |
|  |  | SG65W800 |  |  | 7.80 |  | 8.00 |  | 1.70 |  |  |  |  |
|  |  | SG65W1000 |  |  | 7.80 |  | 8.50 |  | 1.71 |  |  |  |  |
|  |  | SG65W1300 |  |  | 7.85 |  | 10.00 |  | 1.71 |  |  |  |  |
| 高效型 |  | SG35WH250 | 0.35 |  | 7.65 |  | 2.50 |  | 1.64 |  | 0.95 |  |  |
|  |  | SG35WH300 |  |  | 7.65 |  | 3.00 |  | 1.64 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WH300 | 0.50 |  | 7.65 |  | 3.00 |  | 1.64 |  | 0.97 |  |  |
|  |  | SG50WH350 |  |  | 7.70 |  | 3.20 |  | 1.64 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WH470 |  |  | 7.70 |  | 3.60 |  | 1.67 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WH600 |  |  | 7.75 |  | 4.20 |  | 1.70 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WH800 |  |  | 7.80 |  | 5.50 |  | 1.73 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WH1000 |  |  | 7.85 |  | 6.50 |  | 1.75 |  |  |  |  |
| 高强度型 |  | SG50WM600 | 0.50 |  | 7.75 |  | 4.70 |  | 1.67 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WM800 |  |  | 7.80 |  | 5.50 |  | 1.71 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WM1300 |  |  | 7.85 |  | 6.50 |  | 1.71 |  |  |  |  |
| 用户 退火型 |  | SG50WR470 | 0.50 |  | 7.70 |  | 4.00 |  | 1.67 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WR600 |  |  | 7.75 |  | 4.70 |  | 1.69 |  |  |  |  |
|  |  | SG50WR800 |  |  | 7.80 |  | 5.50 |  | 1.71 |  |  |  |  |
| 类型 | 牌号 |  |  | 公称 厚度 /mm |  | 理论密度kg/dm3 |  | 最大铁损P1.0/400W/kg |  | 最小磁感B50/T |  | 叠装 系数 |  |
| 电动汽车驱动电机用常规型 | SG20WV1200 |  |  | 0.20 |  | 7.60 |  | 12.00 |  | 1.62 |  | 0.93 |  |
|  | SG20WV1500 |  |  |  |  | 7.65 |  | 15.00 |  | 1.63 |  |  |  |
|  | SG25WV1250 |  |  | 0.25 |  | 7.60 |  | 12.50 |  | 1.62 |  | 0.94 |  |
|  | SG25WV1300 |  |  |  |  | 7.60 |  | 13.00 |  | 1.62 |  |  |  |
|  | SG27WV1400 |  |  | 0.27 |  | 7.60 |  | 14.00 |  | 1.63 |  | 0.945 |  |
|  | SG27WV1500 |  |  | 0.27 |  | 7.60 |  | 2.30 |  | 1.62 |  | 0.95 |  |
|  | SG30WV1500 |  |  | 0.30 |  | 7.60 |  | 15.00 |  | 1.63 |  | 0.945 |  |
|  | SG30WV1600 |  |  |  |  | 7.60 |  | 16.00 |  | 1.63 |  |  |  |
|  | SG30WV1700 |  |  |  |  | 7.65 |  | 17.00 |  | 1.64 |  |  |  |
|  | SG30WV1800 |  |  |  |  | 7.65 |  | 18.00 |  | 1.64 |  |  |  |
|  | SG35WV1700 |  |  | 0.35 |  | 7.60 |  | 19.00 |  | 1.65 |  | 0.95 |  |
|  | SG35WV1900 |  |  |  |  | 7.65 |  | 19.00 |  | 1.65 |  |  |  |
|  | SG35WV2000 |  |  |  |  | 7.65 |  | 20.00 |  | 1.65 |  |  |  |
| 电动汽车驱动电机用高效型 | SG20WHV1200 |  |  | 0.20 |  | 7.65 |  | 12.00 |  | 1.64 |  | 0.93 |  |
|  | SG20WHV1300 |  |  |  |  | 7.65 |  | 13.00 |  | 1.64 |  |  |  |
|  | SG25WHV1300 |  |  | 0.25 |  | 7.65 |  | 13.00 |  | 1.65 |  | 0.94 |  |
|  | SG27WHV1400 |  |  | 0.27 |  | 7.65 |  | 14.00 |  | 1.65 |  | 0.945 |  |
|  | SG30WHV1500 |  |  | 0.30 |  | 7.65 |  | 15.00 |  | 1.65 |  | 0.945 |  |
|  | SG35WHV1700 |  |  | 0.35 |  | 7.65 |  | 17.00 |  | 1.67 |  | 0.95 |  |

| 序号 | 牌号 | 规格，mm |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度t | 宽度w |  |
| 1 | SG65W470/SG65W600/SG65W800/SG65W1000/SG65W1300 | 0.65 | 950～1250 | Q/320582 YZL601 |
| 2 | SG50W250/SG50W270/SG50W290/SG50W310/SG50W350/SG50W400/SG50W470/SG50W600/SG50W700/SG50W800/SG50W1000/SG50W1300/SG50WH300/SG50WH350/SG50WH470/SG50WH600/SG50WH800/SG50WH1000/SG50WM600/SG50WM800/SG50WM1300/SG50WR470/SG50WR600/SG50WR800 | 0.50 | 950～1250 | Q/320582 YZL601 |
| 3 | SG35W230/SG35W250/SG35W270/SG35W300/SG35W360/SG35W440/SG35W550/SG35WH250/SG35WH300 | 0.35 | 950～1250 | Q/320582 YZL601 |
| 4 | SG35WV1700/SG35WV1900/SG35WV2000/SG35WHV1700 | 0.35 | 950～1200 | Q/320582 YZL601 |
| 5 | SG30WV1500/SG30WV1600/SG30WV1700/SG30WV1800/SG30WHV1500 | 0.30 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |
| 6 | SG27WV1400/SG27WV1500/SG27WHV1400 | 0.27 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |
| 7 | SG25WV1250/SG25WV1300/SG25WHV1300 | 0.25 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |
| 8 | SG20WV1200/SG20WV1500/SG20WHV1200/SG20WHV1300 | 0.20 | 900～1180 | Q/320582 YZL601 |